Сапоги кожаные мужские с металлическими внутренними защитными носками

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Сапоги мужские кожаные | Сапоги мужские кожаные должны быть изготовлены в соответствии с: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Функциональные характеристики: Требуемые защитные свойства (обозначение согласно ГОСТ 12.4.103-83) - Нс, Нм, Мун 200, З, Сж, Ми Технические характеристики: Сапоги должны быть изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. Верх сапог необходимо изготовить из натуральной кожи, толщиной не менее 1,8 мм. Стелька требуется из полиамидного полотна, которое должно иметь свойство поглощения влаги. Голенище необходимо выполнить высотой не менее 26, не более 30 см с петлями для удобства надевания. Подкладка должна быть выполнена из полотна нетканого, карман из натурального кожевенного спилка. Для защиты в носочной части стопы следует применить металлические внутренние защитные носки ударной прочностью не менее 200 Дж, с прокладкой препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подошва необходима двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов: нефть, нефтепродукты). Верхний слой должен быть выполнен из полиуретана, и должен обладать амортизирующими свойствами, гасить ударные нагрузки. Нижний слой необходимо изготовить из износостойкого, термостойкого (должен выдерживать температуру с максимальным значением не менее +120°С), морозостойкого (должен выдерживать температуру -40°С) термопластичного полиуретана стойкого к деформациям, истиранию. На сапогах необходима отделка из световозвращающего материала. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы требуется не менее 4,0 мм, не более 5,0мм, для обеспечения защиты от скольжения по зажиренным поверхностям. Рисунок протектора должен быть расположен под углом для обеспечения самоочищение подошвы от загрязнений. Цвет: черный Обязательно маркировки, соответствующей ТР ТС 019/2011 Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии ТР ТС 019/2011. Эскиз: |

Качество товара: Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Весь товар должен быть упакован в упаковочную тару (коробку), обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 80%.

Срок предоставляемой гарантии: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар.